|  |  | Ulica M. Petrušića |  |  | cesta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dužina: |  | 49,97 |  |
|  |  |  | širina: |  | 4,0 |  |
|  |  |  | površina: |  | 2.599,88 |  |
| Red. br. | O.T.U. | OPIS RADA | Jed.mj. | Količina | Jed.cij. | Ukupno |
| 1.) |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.1. |  | ISKOLČENJE TRASE |  |  |  |  |
|  |  | Iskolčenje trase obuhvaća sva geodetska mjerenja potrebna za izvođenje sanacije, iskolčenje rubova s posebnom pozornošću na nivelaciju, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Obračun radova po m' trase. | m' | 649,97 |  |  |
| 1.2. |  | STROJNO RUŠENJE I UKLANJANJE POSTOJEĆE KOLNIĆKE KONSTRUKCIJE Radovi rušenja i uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije, (asfalt + drobljeni kameni materijal), na mjestu sloma postojeće kolničke konstrukcije. Prosječna debljina konstrukcije do 35cm. Materijal utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 5km, prema nalogu investitora. Obračun po m² sanirane površine. Stavka obuhvaća i sva strojna zasijecanja asfalta na mjestima sanacije konstrukcije. | m² | 90,96 |  |  |
| 1.3. |  | ZASIJECANJE I VAĐENJE ASFALTNOG ZASTORA POSTOJEĆEG RUBA KOLNIKA Strojno zasijecanje asfaltnog zastora na mjestu uklapanja u postojeće prometne površine u širini do 100cm, zasijecanje, utovar i odvoz na deponiju. Obračun radova: Po m' zasječenog i uklonjenog asfalta. | m' | 32,00 |  |  |
| 1.4. |  | PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA Postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća nabavu, montažu, održavanje i demontažu privremene signalizacije, opreme i oznaka za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. | komplet | 1 |  |  |
|  |  | Ukupno 1.) - PRIPREMNI RADOVI (kn): |  |  |  |  |
| 2.) |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Strojni iskop zemljanog materijala, dubine do 25 cm, na mjestu sloma konstrukcije, do dubine posteljice. Materijal utovariti u vozilo i odvesti na deponiju do 5km, prema nalogu investitora. Obračun po m² iskopanog materijala. | m³ | 22,74 |  |  |
| 2.2. |  | Zbijanje temeljnog tla u zemljanom materijalu statičkim valjkom. Traženi stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz>97%, modul stišljivosti Ms>20 MN/m² Obračun po m² zbijene podloge zemljanog materijala. | m² | 90,96 |  |  |
| 2.3. |  | IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA Grubo i fino strojno planiranje, te zbijanje glatkim valjcima ili pneumaticima. Fino planiranje i zbijanje postojećeg od koherentnog materijala do Ms≥30MN/m2. Obračun radova po kvadratnom metru stvarno izvedene posteljice. | m² | 90,96 |  |  |
| 2.4 |  | Strojno skidanje i uklanjanje zemljanog materijala sa bankina, u sloju od 10cm, širine cca 1 m', te utovar i odvoz zemljanog materijala na lokalnu deponiju, na udaljenost do 5km Obračun po m³ uklonjenog zemljanog materijala bankine, u sraslom stanju. | m³ | 129,99 |  |  |
| 2.5. |  | IZRADA BANKINE Izrada bankina od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/60 mm. Debljina bankine cca 10cm a širina od 1 m'. Rad obuhvaća dobavu zrnatog kamenog materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje. Razastiranje i planiranje obavlja se strojno grejderom uz potreban ručni rad. Zbijanje se obavlja glatkim valjcima ili valjcima s točkovima na pneumaticima uz potrebno kvašenje vodom. | m' | 1.299,94 |  |  |
|  |  | Ukupno 2.) - ZEMLJANI RADOVI (kn): |  |  |  |  |
| 3.) |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala na mjestu sloma konstrukcije. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju drobljenog kamenog materijala 0/60 mm, uz zbijanje vibrovaljcima do Ms=80MN/m². Debljina novog sloja drobljenog kamenog materijala je min. 30 cm, u zbijenom stanju. Obračun po m³ zbijenog sloja. | m³ | 27,29 |  |  |
| 3.2. |  | NOSIVI SLOJ Nosivi sloj kolničke konstrukcije (AC 22 base), postavljen na ugrađeni i zbijeni sloj drobljenog kamenog materijala, na mjestu sloma konstrukcije. Stavka obuhvaća nabavu i ugradbu nosivog sloja (AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2), debljine sloja 6 cm, u zbijenom stanju. Izrada i kontrola kakvoće prema HRN EN 131108. Obračun po m² ugrađenog nosivog sloja. | m² | 90,96 |  |  |
| 3.3. |  | Prskanje postojeće prometne površine kolničke konstrukcije vrši se bitumenskom emulzijom u količini od najmanje 0.3kg/m². Prskanje se vrši isključivo motornim prskalicama. Prije početka prskanja površina sloja mora biti čista i suha. Rad obuhvaća pripremu kolničke površine, te strojno prskanje. Obračun po m² prskanog kolnika. | m² | 2.640,00 |  |  |
| 3.4. |  | Izrada i ugradba izravnavajućeg sloja kolničke konstrukcije, od asfaltne mješavine AC 11 surf 50/70 AG4 M3E, u sloju debljine do 2cm, u zbijenom stanju (cca 50 kg/m²). izrada i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108. rad obuhvaća strojnu izradu, dobavu i ugradbu asfaltne mješavine po vrućem postupku. Obračun radova po m2 ili toni asfaltnog habajućeg sloja: | t | 129,99 |  |  |
| 3.5. |  | Habajući sloj betona AC 11 surf 50/70 AG4 M3E; 4cm na cesti | m² | 2.660,00 |  |  |
| 3.6. |  | Visinsko uklapanje postojećih kolnih prilaza. Izrada asfaltnog sloja od ruba kolnika ceste do postojećeg prilaza u dužini do 2 m', asfaltnom mješavinom BNHS (AC 16 base 50/70 AG4M4) debljine sloja 7cm, u zbijenom stanju. Uklapanje se izvodi u širini postojećeg prilaza. Rad obuhvaća izradu novog asfaltnog zastora kolnog prilaza, te pripremanje podloge od drobljenog kamenog materijala, ili izravno na postojeći kolni prilaz. Obračun po m² uređenog kolnog prilaza. | m² | 260,00 |  |  |
|  |  | Ukupno 3.) - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA (kn): |  |  |  |  |
|  |  | Ulica M. Petrušića REKAPITULACIJA: |  |
| 1. |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2. |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 3. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |
|  | PDV 25%: |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  |

| tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja | M.P. | potpis ovlaštene osobe |
| --- | --- | --- |